UFV / XVI SIC / FEVEREIRO-2007 / Engenharia Florestal / 102  
_________________________________________________________________________

EFEITO DO SÍTIO E DO MATERIAL GENÉTICO NA MORFOLOGIA DA FIBRA E DENSIDADE BÁSICA DA MADEIRA DE EUCALIPTO

GOMES, Fernando José Borges (Bolsista-IC); GOMES, Adriana de Fátima (Estudante); LINO, José Maurício (Técnico); MORAIS, Paulo Henrique (Bolsista); COLODETTE, Jorge Luiz (Orientador)

A morfologia das fibras e a densidade básica da madeira estão entre os principais critérios de seleção da madeira para fabricação de celulose. O objetivo deste trabalho foi verificar o efeito do sítio e do material genético na morfologia das fibras e densidade básica da madeira de Eucalyptus spp..Foram utilizados seis clones da CENIBRA, com 3 anos de idade. Os clones foram avaliados em Cocais e Guanhães, sendo utilizadas cinco árvores-amostra por clone, totalizando 60 árvores, onde foram retiradas toras de 1 m de comprimento na base, 25, 50, 75 e 100% da altura comercial, os quais foram picados e os cavacos selecionados. A densidade básica das árvores foi determinada pela norma Tappi T258 om-85. A morfologia das fibras foi determinada, pelo comprimento, largura, diâmetro do lume e espessura da parede das fibras, em cavacos previamente macerados. O macerado foi preparado de acordo com o método de Nicholls e Dadswell. Foram mensuradas 45 fibras por árvore. Os resultados mostraram que a densidade básica média dos clones em Cocais e Guanhães foram 0,424 e 0,440 g/cm3, respectivamente. Portanto, os clones plantados em Cocais apresentaram densidade básica menor quando comparados àqueles plantados em Guanhães. A única exceção foi para o clone 7074, que apresentou a mesma densidade básica nos dois sítios sendo 0,372 g/cm3. Para os clones de cocais, o comprimento de fibra variou de 0,90 até 1,11mm e a largura de 16,32 até 17,73 um. Para os clones de Guanhães, o comprimento da fibra variou de 0,97 até 1,11 mm e a largura de 16,29 até 17,76 um. Os clones de cocais que apresentaram densidades mais baixas, apresentou maior diâmetro de lume e menor espessura da parede celular. A densidade básica teve alta correlação com a espessura da parede e diâmetro do lume das fibras. (FAPEMIG)