UFV / XVI SIC / FEVEREIRO-2007 / Engenharia Civil / 765  
_________________________________________________________________________ 

AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL DE TIJOLOS DE SOLO-CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL 

SANTOS, Henrique de Paula (Bolsista); ALVARENGA, Rita de Cássia Silva Santana (Orientador); FASSONI, Délio Porto (Professor); MARQUES, Eduardo Antônio Gomes (Professor); COUTO, Lauro Gontijo (Professor); MOREIRA, Márcio Sampaio Sarmet (Professor); MAKKAI, Josef Emeric C. (Estudante) 

As desigualdades sociais brasileiras e o conseqüente déficit habitacional têm forçado pesquisadores a resgatarem técnicas e materiais que possam oferecer soluções apropriadas para construção de habitações de interesse social. Sendo assim, devem-se buscar tecnologias que possibilitem racionalização de recursos, diminuição dos custos e aproveitamento de mão-de-obra local. É importante ressaltar que, a utilização de solo-cimento, na forma de tijolos ou blocos prensados, vem se mostrando uma alternativa técnica e economicamente viável. Desse modo, este trabalho teve como objetivo avaliar diferentes traços de solo e cimento na confecção de tijolos, de forma a escolher aquele que atenda às prescrições normativas, com economia e eficiência. Foram moldados tijolos nos traços 1:10; 1:12; 1:14; 1:16 e 1:18 de cimento e solo, em volume. O solo foi caracterizado por ensaios de análise granulométrica, limite de liquidez (LL), limite de plasticidade (LP) e massa específica. A caracterização mecânica dos tijolos foi realizada por ensaios de resistência à compressão e absorção d’água. Os resultados obtidos para o solo atendem aos valores recomendados pela NBR-10832, sendo este adequado para o uso proposto. Para os tijolos, foram obtidas resistências médias à compressão aos 28 dias, em MPa, de 4,7; 4,1; 3,4; 3,5; 3,1, para os traços 1: 10, 1:12, 1:14, 1:16 e 1:18, respectivamente. Estes valores indicam que todos os traços atendem às prescrições da NBR-8491, que recomenda uma resistência à compressão média de 2,5 MPa e individual de 2,0 MPa. Desta forma, o traço 1:18 conduz a uma maior economia de cimento. Os resultados obtidos foram ainda comparados com os resultados de blocos cerâmicos de vedação da Cerâmica Ibituruna, que apresentaram uma resistência média de 2,2 MPa, portanto, inferior à dos tijolos de solo-cimento. Esta pesquisa terá continuidade com o estudo da incorporação de resíduos de tinta aos tijolos, visando dar uma destinação ambiental correta aos resíduos. (Programa de Iniciação Científica do convênio UFV/CAIXA, Guarani Embalagens).  

