UFV / XVI SIC / FEVEREIRO-2007 / Engenharia Civil / 776  
_________________________________________________________________________

INFLUÊNCIA DA IDADE DA ESCÓRIA MOIDA DE ALTO-FORNO NA RESISTÊNCIA DE SOLOS COMPACTADOS

RUBIM, Aline Fialho (Bolsista); SILVA, Cláudio Henrique de Carvalho (Orientador); BASTOS, Messias de Paiva (Estudante); FILETE, Neucirley Cassaro (Estudante)

O transporte rodoviário brasileiro é de importância fundamental para o desenvolvimento social e econômico do país e apenas cerca de 9,5% das rodovias se encontram pavimentadas. Portanto, é de fundamental importância incentivar a pesquisa na área de estabilização de solos empregando-se materiais alternativos, visando à melhoria das propriedades geotécnicas do interesse no projeto de pavimentos. Este trabalho tem por objetivo caracterizar tecnologicamente com ênfase para aplicação em estradas, misturas de solo e escória de alto-forno moída tendo como agente ativador a cal hidratada que foi adicionada em pequena quantidade. Este trabalho visa o estudo da variação da resistência mecânica das misturas em função do envelhecimento da escória. Os solos estudados são o latossolo vermelho Amarelo (ETA) de textura argilo-areno-siltosa, o Saprolítico (VILA) de textura areno-argilo-siltosa e Romão dos Reis de textura siltoso-areno-argilosa. A escória de alto-forno moída utilizada é de procedência da Açominas e cal hidratada foi adquirida no comercio local.. As misturas estudadas foram: solo ETA com 5 % de cal e 15 % de escória, solo VILA com 20 % de cal e 15 % de escória, e solo Romão dos Reis com 5 % de cal e 10 % de escória. A porcentagem de escória de alto-forno é em relação à massa seca de solo e a porcentagem da cal é em relação à massa de escória. Considerando-se um período de 8 meses, os resultados dos ensaios mostraram que houve uma redução da resistência de cerca de 80% para o solo VILA, 60 % para o solo Romão dos Reis, mas não foi observada redução considerável da resistência para as misturas com o solo ETA. (CNPq)