UFV / XVI SIC / FEVEREIRO-2007 / Engenharia Civil / 778  
_________________________________________________________________________

INFLUÊNCIA DO MÉTODO DE COMPACTAÇÃO NA DEFORMAÇÃO PERMANENTE E NO MÓDULO DE RESILIÊNCIA DE DOIS SOLOS DA REGIÃO DE VIÇOSA - MG

NERY, Kellen Dias (Bolsista); CARVALHO, Carlos Alexandre Braz (Orientador); REZENDE, Danilo de Sá Viana (Estudante); LIMA, Dario Cardoso de (Professor); SILVA, Cláudio Henrique de Carvalho (Professor); BARBOSA, Paulo Sérgio de Almeida (Professor)

Para o dimensionamento de pavimentos viários, o conhecimento das propriedades resilientes dos materiais que compõem as suas camadas é sem dúvida uma questão relevante a ser investigada. Uma forma eficiente de se obter essas informações é através da realização do ensaio triaxial de cargas repetidas. Neste contexto, a estrutura do solo oriunda do processo de compactação é também uma importante questão a ser pesquisada. Este trabalho visa analisar, em laboratório, o comportamento mecânico de solos utilizados na construção de estradas, solicitados por cargas repetidas. No estudo de suas características de deformabilidade, partiu-se do princípio que é possível reproduzir em laboratório, com aproximação adequada para fins de engenharia, as condições que ocorrem no campo, no que diz respeito à técnica construtiva, clima e tipos de solicitações em pavimentos rodoviários. O programa de ensaios de laboratório abrangeu: (i) dois solos residuais da Zona da Mata Norte de Minas Gerais, um deles de comportamento geotécnico laterítico e o outro não-laterítico, de texturas argilo-areno-siltosa e areno-silto-argilosa, respectivamente; (ii) corpos-de-prova compactados na energia dos ensaios de Proctor normal e intermediário; (iii) corpos-de-prova preparados via métodos de compactação por pressão e impacto; (iv) corpos-de-prova compactados nos teores de umidade Wót e Wót - 2 %. Wót é o teor ótimo de umidade do solo para uma dada energia de compactação; (v) módulos de resiliência determinados com o emprego da metodologia AASHTO T 307-99; (vi) deformações permanentes obtidas a partir de ensaios triaxiais de cargas repetidas. Para os dois solos investigados nesta pesquisa, observou-se que o teor de umidade, as amplitudes de tensão, o método de compactação e as energias de compactação são fatores que afetam o comportamento dos solos sob o ponto de vista da rigidez e da deformação permanente. (CNPq)