UFV / XVI SIC / FEVEREIRO-2007 / Engenharia Florestal / 90  
_________________________________________________________________________

BRANQUEAMENTO TCF (TOTALLY CHLORINE-FREE) DE POLPA KRAFT DE EUCALIPTO COM APLICAÇÃO DE ENZIMA

MILAGRES, Flaviana Reis (Bolsista-IC); GOMES, Fernando José Borges (Bolsista-IC); RABELO, Marcos Sousa; COLODETTE, Jorge Luiz (Orientador)

Historicamente, os regentes à base de cloro tem sido utilizados para o branqueamento de polpa kraft, porém hoje a preocupação pública com o ambiente tem crescido enormemente, e esforços têm sido levantados nos meios acadêmicos e empresariais no sentido de buscar novas tecnologias para minimizar a descarga de poluentes, gerada no branqueamento de celulose. Uma nova técnica de branqueamento que está mostrando um rápido avanço é o processo biológico com enzimas do tipo xilanase. O objetivo desse estudo foi avaliar o branqueamento da polpa Kraft de eucalipto, com uma seqüência curta de branqueamento, livre de compostos clorados (TCF), envolvendo o uso da enzima xilanase. Foi utilizada polpa kraft de eucalipto pré-deslignificada com oxigênio, com número kappa 11.3; viscosidade de 1091 cm3/g; alvura de 49.0% ISO. As seqüências TCF avaliadas foram as seguintes: OPMoQ(PO) e OXPMoQ(PO), onde “X” representa um estágio com a enzima xilanase, “PMo” estágio com peróxido de hidrogênio catalisado com molibdênio, “Q” representa estágio com o quelante DTPA e “PO” estágio com peróxido de hidrogênio pressurizado. Foram utilizadas normas TAPPI e Standard Methods, para avaliação da polpa e as condições do peróxido de hidrogênio catalisado com molibdênio já foram pré-determinadas. O branqueamento TCF, OXPMoQ(PO), atingiu a alvura de 90 % ISO, com a utilização da enzima xilanase e uma carga de peróxido de 50 kg/t, chegando a viscosidade à níveis baixos de 630 cm3/g, mas verifica-se que sem a utilização da enzima a viscosidade foi ainda menor chegando a 605 cm3/g. Portanto a enzima utilizada na seqüência, aumentou a alvura e a qualidade da polpa, diminuindo a carga de peróxido que seria utilizada para alcançar a alvura de 90% ISO. (CNPq)