UFV / XVI SIC / FEVEREIRO-2007 / Engenharia Florestal / 98  
_________________________________________________________________________

DESENVOLVIMENTO DE NOVOS AGENTES DE COLAGEM INTERNA DE PAPÉIS A PARTIR DE ÓLEO TALL-OIL E ÁCIDOS GRAXOS.

ANDRADE, Flávio Morais de (Bolsista); OLIVEIRA, Rubens Chaves de (Orientador)

Colagem interna de papéis é a aplicação de produtos químicos à polpa celulósica com o objetivo de gerar nos papéis produzidos resistência à penetração e difusão de líquidos. A colagem interna pode ser realizada em condições ácidas, neutras ou alcalinas. Devido às melhores características do papel produzido, a grande maioria das fábricas de papel do mundo tem optado pela produção em condições alcalinas, o mesmo acontecendo com Brasil, que iniciou a conversão das condições ácidas para alcalina de fabricação do papel a partir da última década. Entretanto, todos os agentes de colagem alcalina utilizados atualmente no país são importados, o que leva à saída de altas divisas nacionais. Este trabalho teve como objetivo avaliar o potencial tecnológico de novas colas ao se utilizar o óleo Tall-Oil e ácidos graxos (ácido oléico e ácido esteárico) como agentes de colagem. Para testar a eficácia das colas foi utilizada uma polpa industrial branqueada de eucalipto, refinada a 29°SR em moinho laboratorial. As folhas de papéis foram formadas em meio neutro e alcalino, com gramatura de aproximadamente 75 g.m-2, sendo posteriormente submetidas ao teste Cobb60. Neste teste, as folhas de papel ficam em contato com 100 mL de água destilada (20°C) por 60 segundos, sendo seu resultado expresso pela massa de água absorvida (g.m-2). As colas produzidas a partir dos ácidos graxos conferiram ao papel uma grande resistência à penetração de líquidos, tanto em meio neutro como em meio alcalino, ficando a absorção de água em torno de 20,0 g.m-2. Já o efeito de colagem conferido às folhas pela cola produzida a partir do óleo Tall-Oil foi significativamente influenciado pelo pH do meio, tendo obtido melhores resultados em meio alcalino. Diante do exposto, conclui-se que os três agentes de colagem testados possuem grande potencial tecnológico para serem utilizados pela indústria de papel. (CNPq)