UFV / VI SIMPÓS / FEVEREIRO-2007 / Engenharia Florestal / 75  
_________________________________________________________________________

EFEITO DA IDADE DAS ÁRVORES NO PODER CALORÍFICO SUPERIOR DA MADEIRA E DA CASCA DO PARICÁ (Schizolobium amazonicum)

FORZANI, Roberta Rodrigues (BolsistaIC); FREDERICO, Pedro Gustavo Ulisses (BolsistaIC); VIDAURRE, Graziela Baptista (Estudante); CARNEIRO, Angélica de Cássia Oliveira (Professor); VITAL, Benedito Rocha (Orientador)

Poder calorífico (PC) é a quantidade de calor liberado pela combustão completa da unidade de massa de um material. A sua determinação é de grande importância quando se pensa na utilização da madeira e de resíduos da industria madeireira como fonte de energia. O Paricá (Schizolobium amazonicum) é uma leguminosa cultivada na região norte do Brasil por apresentar rápido crescimento. O objetivo deste trabalho foi avaliar o poder calorífico superior da madeira e da casca da espécie Paricá de quatro diferentes idades (5, 7, 9 e 11 anos) e três posições no tronco. A madeira foi proveniente da região de Dom Eliseu, PA. Para cada idade foram coletadas quatro árvores e cada uma seccionada em três toras de aproximadamente 2,7 m. O PC superior foi determinado empregando-se uma bomba calorimétrica adiabática, onde a combustão se processou em ambiente fechado na presença de oxigênio e sob pressão. O poder calorífico foi computado observando-se a diferença de temperaturas coletadas antes e após a combustão conforme previsto na norma ASTM D-2015-66. Apenas a idade afetou o poder calorífico tanto da madeira quanto da casca. Não de se observou diferença significativa decorrente da posição na árvore. O maior PC médio da madeira foi encontrado para a idade de cinco anos (4.652 kcal/kg) que estatisticamente foi igual ao PC da madeira de nove anos de idade (4.536 kcal/kg). O maior valor médio de poder calorífico da casca foi observado na idade de nove anos (4.322 kcal/kg), que foi estatisticamente igual às idades de cinco e onze anos (4.267 e 4.322 kcal/kg, respectivamente). (CNPq)