UFV / V MCPG / Março-2006 / Engenharia Florestal / 63  
_______________________________________________________________

PROPRIEDADES DE CHAPAS TIPO OSB, FABRICADAS COM PARTÍCULAS DE MADEIRAS DE Eucalyptus grandis, Eucalyptus urophylla, Eucalyptus cloeziana E Pinus elliottii.

CABRAL, Carla Priscilla Távora (Estudante); OLIVEIRA, Fernando Vitor (Estudante); VITAL, Benedito Rocha (Orientador); TRESSMANN, Gilson Ricardo (BolsistaIC); NAUMANN, Rafael Baptista (Estudante)

O presente trabalho teve como objetivo avaliar as propriedades de chapas de OSB (Oriented Strand Board), fabricadas com flocos de madeira de Eucalyptus grandis, Eucalyptus urophylla e Eucalyptus cloeziana, oriundas dos municípios de Ponte Alta (Região do Vale do Rio Doce) e de Três Marias (Região do Cerrado), no Estado de Minas Gerais. As densidades das três espécies de eucaliptos, das duas regiões foram respectivamente: Vale do Rio Doce (0,55, 0,61 e 0,70 g/cm³) e Cerrado (0,56, 0,58 e 0,69 g/cm³). Foi utilizada na produção das chapas uma porcentagem de madeira de Pinus elliottii, oriundo da cidade de Viçosa, com densidade de 0,45g/cm³, para manter as densidades das chapas próximas de 0,70g/cm³. Os flocos foram gerados de baguetas de madeira nas dimensões médias de 90,00 x 20,00 x 0,46 mm. O adesivo utilizado foi o fenol-formaldeído, empregado na proporção de 8% de sólidos, em relação à massa seca de partículas. Parte dos tratamentos foi feita empregando-se flocos de eucaliptos acetilados. As chapas foram prensadas à temperatura de 170°C e 32 kgf/cm² de pressão. As chapas contendo partículas acetiladas foram mais estáveis e adsorveram menos umidade. Na tração perpendicular, observou-se que as chapas contendo 100% de flocos acetilados apresentaram resultados inferiores ao estipulado pela norma CSA O437-0/93 (1993). Também na resistência ao arrancamento de parafuso, módulo de ruptura (sentido paralelo e perpendicular) e compressão longitudinal (sentido perpendicular), a acetilação exerceu efeito negativo nas chapas que tiveram 100% dos seus flocos acetilados. As espécies que apresentaram, numericamente, as maiores médias foram: Eucalyptus grandis não acetilado (dureza Janka) e Eucalyptus cloeziana misturado com Pinus sp (módulo de ruptura). Somente a resistência à compressão longitudinal foi afetada pela região de origem da madeira. (CNPq)