UFV / XV SIC / MARÇO-2006 / Engenharia Florestal / 126  
___________________________________________________________________

PREDIÇÃO DA QUALIDADE DA MADEIRA DE Eucaliptus POR TÉCNICA DE ESPECTROSCOPIA DE INFRAVERMELHO PRÓXIMO

SANTOS, Ricardo Balleirini (Bolsista); GOMIDE, José Livio (Orientador)

Com o desenvolvimento das técnicas de análise via espectroscopia no infravermelho próximo, e a conseqüente economia de tempo que essas proporcionam, um fator determinante nesses estudos é a forma como as amostras são processadas. Para a obtenção de amostras com granulometria inferior a 0,05mm, são necessários longos períodos de moagem e classificação em laboratório. Esse estudo teve como objetivo predizer a qualidade da madeira de Eucalyptus utilizando a técnica de espectroscopia no infravermelho próximo aplicada diretamente nos cavacos. Foram utilizadas 30 amostras de clones de Eucalyptus, sendo cada uma dessas amostras constituída por 30 cavacos. Os espectros foram colhidos duas vezes. A primeira com os cavacos apresentando teor de umidade de 35% e a segunda com os cavacos apresentando teor de umidade de 10%. Para obtenção do teor de umidade de 10% os cavacos foram acondicionados em sala aclimatizada até atingirem umidade constante sendo esta de 10%. O teor de umidade de 35% corresponde ao encontrado nos cavacos após a picagem das toras. Para a densidade básica, as correlações obtidas foram: 97%, com erro médio de predição de 7,7 Kg/m3 para cavacos úmidos (33% de umidade), e 97% com erro médio de predição de 7,84 Kg/m3 para cavacos secos (10% de umidade). Para o teor de extrativos, as correlações obtidas foram: 84%, com erro médio de predição de 0,29% para cavacos úmidos (33% de umidade), e 92% com erro médio de predição de 0,20% para cavacos secos (10% de umidade). Para o teor de lignina Klason, as correlações obtidas foram: 93%, com erro médio de predição de 0,55% para cavacos úmidos (33% de umidade), e 90% com erro médio de predição de 0,69% para cavacos secos (10% de umidade). Esses resultados demonstram a viabilidade da utilização desse equipamento para a realização de leituras diretamente nos cavacos. (CNPq)