UFV / XV SIC / MARÇO-2006 / Engenharia Florestal / 130  
___________________________________________________________________

USO ALTERNATIVO PARA MADEIRA DE EUCALIPTO E PARA RESÍDUOS DA INDÚSTRIA DE BASE FLORESTAL

TRESSMANN, Gilson Ricardo (Bolsista); VITAL, Benedito Rocha (Orientador)

O presente trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Painéis e Energia da Madeira (LPE) da UFV, e teve como objetivo determinar as propriedades de chapas do tipo aglomerado, produzidas com partículas de madeira de Eucalyptus grandis oriundas de resíduos de serraria, combinadas com resíduos de polipropileno (PP), polietileno tereftalato (PET), poliestireno (PS) bem como avaliar a influência de diferentes proporções de resíduos plásticos. As chapas foram fabricadas com partículas obtidas fragmentando-se maravalhas de madeira e outros resíduos menores no moinho de martelo, além de partículas de polipropileno, polietileno tereftalato e poliestireno obtidos em depósito de materiais reciclados. Todas as partículas de madeira foram classificadas e secas em estufa até um teor de umidade de aproximadamente 3% e armazenadas em sacos plásticos até a fabricação das chapas. Foram fabricadas chapas do tipo aglomerado contendo: 100% resíduo de madeira; 80% de resíduo de madeira e 20% de polipropileno; 60% de resíduo de madeira e 40% de polipropileno; 80% de resíduo de madeira e 20% de polietileno tereftalato; 60% de resíduo de madeira e 40% de polietileno tereftalato; 80% de resíduo de madeira e 20% de poliestiereno; e 60% de resíduo de madeira e 40% de poliestireno. Todos os ensaios foram realizados conforme a Norma ASTM D 1037-91 (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS, 1991). A interpretação dos resultados foi realizada com auxílio de análise de variância pelo SAEG, e os resultados foram comparados pelos testes F e de Tukey a 5% de probabilidade. Os testes de estabilidade dimensional e resistência das chapas evidenciaram superioridade das chapas contendo poliestireno, nas proporções de 20 e 40%. As chapas menos estáveis e menos resistentes foram aquelas contendo PET ns proporções testadas. (CNPq)